烧结产品等抽样检验结果统计表（第三组）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 生产企业 | 样品名称及规格 | 废渣掺量（%） | 判定 | 抗压强度（MPA） | 判定 | 综合结论 |
| 标准 | 检验结果 | 标准 | 检验结果 |
| 1 | 合肥市宏光新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 2 | 庐江县银鑫建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.9 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.7 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 3 | 庐江县福元新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.5 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 4 | 庐江县洪润新型墙体材料厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.6 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 5 | 庐江县乐川新型建材有限责任公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×240×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.2 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 6 | 巢湖市歧阳新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 4.4 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖200×115×53 |  |  |  | ≥10.0 | 12.3 | 合格 | 合格 |
| 7 | 巢湖市锦林新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 8 | 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 | 非承重蒸压粉煤灰多孔砖240×190×115 |  |  |  | ≥10.0 | 10.9 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖200×115×53 |  |  |  | ≥10.0 | 12.9 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖200×95×95 |  |  |  | ≥10.0 | 10.9 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖240×95×53 |  |  |  | ≥10.0 | 12.6 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖240×115×53 |  |  |  | ≥10.0 | 11.8 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖180×115×50 |  |  |  | ≥10.0 | 12.2 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖200×95×53 |  |  |  | ≥10.0 | 11.5 | 合格 | 合格 |
| 非承重蒸压粉煤灰多孔砖240×115×90 |  |  |  | ≥10.0 | 10.8 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖175×85×50 |  |  |  | ≥10.0 | 13.1 | 合格 | 合格 |
| 蒸压灰砂砖200×115×95 |  |  |  | ≥10.0 | 10.7 | 合格 | 合格 |
| 9 | 肥东县合力建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石多孔砖240×115×90 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥10.0 | 13.2 | 合格 | 合格 |
| 10 | 合肥荷强新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 11 | 合肥鸿厦环保建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 12 | 长丰县三立志建材厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 82.0 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×120×115 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 13 | 长丰县吴山镇涂郢建筑材料厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 14 | 长丰海跃空心砖厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.8 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 15 | 合肥长德新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.4 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 16 | 合肥吴山新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.2 | 符合 | ≥3.5 | 3.9 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.9 | 符合 | ≥3.5 | 3.8 | 合格 | 合格 |
| 17 | 长丰县万联新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×120×115 | ≥80 | 80.6 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×240×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 18 | 长丰县下塘新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 19 | 合肥长丰明华建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 82.2 | 符合 | ≥3.5 | 3.8 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 合格 |
| 20 | 长丰县耕耘农工贸有限责任公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.5 | 符合 | ≥3.5 | 3.8 | 合格 | 合格 |
| 21 | 合肥义丰新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 82.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 83.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 22 | 合肥佳安建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 82.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.7 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×120×115 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 23 | 长丰县埠里建材一厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 80.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 24 | 长丰双墩腾法建材厂 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 81.1 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 81.3 | 符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 合格 |
| 25 | 巢湖市森泰新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 59.3 | 不符合 | ≥3.5 | 3.1 | 不合格 | 不合格 |
| 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 68.3 | 不符合 | ≥3.5 | 3.6 | 合格 | 不合格 |
| 26 | 肥东县中顺建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 59.3 | 不符合 | ≥3.5 | 2.9 | 不合格 | 不合格 |
| 27 | 巢湖市歧阳新型建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 80.5 | 符合 | ≥3.5 | 2.9 | 不合格 | 不合格 |
| 28 | 合肥华庆建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×200×115 | ≥80 | 66.3 | 不符合 | ≥3.5 | 2.8 | 不合格 | 不合格 |
| 29 | 合肥鸿厦环保建材有限公司 | 烧结煤矸石空心砖240×115×100 | ≥80 | 78.9 | 不符合 | ≥3.5 | 3.5 | 合格 | 不合格 |

# 备注：1、总共检测111组，其中：烧结类产品50组、掺量检测50组、灰砂砖等11组（强度不合格4组、掺量不合格5组）；2、烧结类产品煤矸石掺量检测指标依据国家发改委办公厅《关于开展“十二五”城市城区限制使用粘土制品 县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》（发改环资【2012】2313号）。